PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CASAS

Nombre del Equipo: Hogar dulce hogar.

Ubicación: San Pablo Tacaná

Número de  prototipos: 2

Costo Total: Q 2119.00

Costo de contrapartida de la iniciativa: Q 1002.00

Costo a Solicitar: US 265.00

Necesidad a resolver: Reforzar la infraestructura de las casa de la comunidad de San Pablo tales como paredes y pisos.

Introducción:

La cuestión de las viviendas en el país pueden enfocarse desde diferentes perspectivas, una de ellas corresponde a su diversidad, la forma en que los habitantes de las distintas regiones geográficas del país han resuelto la situación del clima, el suelo y los recursos disponibles, así como sus tradiciones y cultura en la construcción de sus viviendas.

Justificación:

La construcción con adobes presenta la ventaja de su similitud formal, constructiva y estética con el ladrillo de campo cocido.

- El precio.

- permite realizar formas suaves y redondeadas.

- permite un bajo consumo energético por sus cualidades aislantes.

- fácil de modificar en futuras reformas de muros.

- el adobe es mucho más resistente a los sismos.

Antecedentes:

El adobe es uno de los materiales que ofrece mayores ventajas y posibilidades de desarrollo. Elaborada base de barro, paja, agua, y arena.

Es de fácil construcción y contribuye a la conservación ambiental.

Objetivos del proyecto:

- Desarrollo personal, laboral y de capacidades.

- Competitividad.

- Beneficios sociales.

- Adquisición de competencias para la vida.

Daños causados:

En la mayoría de viviendas de nuestra comunidad se agrietan las partes de los muros exteriores (no interiores) causados por la humedad y rayos de sol. En estas viviendas no existen daños mayores pero ante eso debemos de tomar las debidas precauciones.

Actividades:

- Hacer un estudio de tierra: para evaluar cual es la mas conveniente.

- Hacer adobes de prueba: experimentando los prototipos.

- Dar a conocer a la comunidad las diferentes alternativas de construcción, tomando en cuenta la conservación del medio ambiente.

Presupuesto de Prototipo: Adobe para piso de casas

| CANTIDAD | MATERIALES | HERRAMIENTAS | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 carretas | Abobe |  | Q 15.00 | Q 75.00 |
| 90 galones | Agua |  | NO CONTABLE | NO CONTABLE |
| 2 tablas | Madera |  | Q 32.00 | Q 64.00 |
| 1 costal | Paja/pino |  | Q 5.00 | Q 5.00 |
| ½ libra | Clavos 3” |  | Q 6.00 | Q 6.00 |
| 1 cubeta | Arena de rio |  | Q 10.00 | Q 10.00 |
| 1 | Tendal |  | Q 32.00 | Q 32.00 |
| 1/4 | Barniz |  | Q 25.00 | Q 25.00 |
| 1 pliego | Lija |  | Q 10.00 | Q 10.00 |
| 1 |  | Carreta | Q 300.00 | Q 300.00 |
| 1 |  | Pala | Q 60.00 | Q 60.00 |
| 1 |  | Azadón | Q 60.00 | Q 60.00 |
| 1 |  | Piocha | Q 60.00 | Q 60.00 |
| 3 |  | Costales | Q 5.00 | Q 15.00 |
| 1 |  | Machete | Q 45.00 | Q 45.00 |
| 1 |  | Martillo | Q 30.00 | Q 30.00 |
| 1 |  | Serrucho | Q 50.00 | Q 50.00 |
| 1 |  | Manguera | Q 70.00 | Q 70.00 |
| 1 rollo |  | Pita | Q 10.00 | Q 10.00 |
|  | Alquiler de espacio para experimentar |  | Q 150.00 | Q 150.00 |
| TOTAL Q 1002.00 |

Presupuesto de Prototipo: Adobe con Piedra Poma

| CANTIDAD | MATERIALES | HERRAMIENTAS | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 carretas | Abobe |  | Q 15.00 | Q 75.00 |
| 90 galones | Agua |  | NO CONTABLE | NO CONTABLE |
| 2 tablas | Madera |  | Q 32.00 | Q 64.00 |
| 1 costal | Paja/pino |  | Q 5.00 | Q 5.00 |
| ½ libra | Clavos 3” |  | Q 6.00 | Q 6.00 |
| 1 cubeta | Arena de rio |  | Q 10.00 | Q 10.00 |
| 1 mt3 | Piedra poma |  | Q 150.00 | Q 150.00 |
| 1 | Tendal |  | Q 32.00 | Q 32.00 |
| 1 |  | Carreta | Q 300.00 | Q 300.00 |
| 1 |  | Pala | Q 60.00 | Q 60.00 |
| 1 |  | Azadón | Q 60.00 | Q 60.00 |
| 1 |  | Piocha | Q 60.00 | Q 60.00 |
| 3 |  | Costales | Q 5.00 | Q 15.00 |
| 1 |  | Machete | Q 45.00 | Q 45.00 |
| 1 |  | Martillo | Q 30.00 | Q 30.00 |
| 1 |  | Serrucho | Q 50.00 | Q 50.00 |
| 1 |  | Manguera | Q 70.00 | Q 70.00 |
| 1 rollo |  | Pita | Q 10.00 | Q 10.00 |
|  | Alquiler de espacio para experimentar |  | Q 150.00 | Q 150.00 |
| TOTAL Q 1117.00 |

TOTALPARA PROTOTIPOS Q 2119.00

Anexos:

Cómo hacer adobes de prueba:

Paso 1: Hacer varios adobes de prueba con el suelo y paja y secarlos durante unos días.

Paso 2: Añadir la mitad de arena a toda la cantidad de barro. Luego, hacer otra prueba. Si aún se rajan, volver a añadir la misma cantidad de arena al barro. Y así sucesivamente.

Arena 1/2

Barro 1

Paso 3: Llevar a cabo el paso 2, pero solo hasta que los adobes ya no se rajen.

Recuerda que: si se rajan, hay que echar arena gruesa al barro.

Recuerda que: hay que hacer unos adobes de prueba. Si los adobes se rajan al secarse, entonces el suelo contiene mucha arcilla y debemos agregarle más arena gruesa hasta evitar que se rajen.

Recuerda que: si no hay suficiente arcilla en un suelo, la mezcla de agua y suelo (barro) no será suficientemente fuerte cuando seque.

Si, por el contrario, no hay suficiente gravilla o arena en el suelo, el barro se encogerá y se rajará cuando seque.

Preparación del barro para los adobes

Paso 1: cernir el suelo para eliminar las piedritas, luego mezclar con agua y dejar reposar el barro por 2 días.

Paso 2: agregar paja. ¿Cuánta?

1 carreta de paja + 5 carretas de barro

Paso 3: Mezclar la paja con el barro y amasarlo bien para hacer adobes de prueba. Usar paja, paja de trigo, pino o grama.

Recuerda que: hay que agregar al barro paja cortada en tiras de 5 cm. para evitar que se produzcan rajaduras.

Cómo rellenar el molde de gavera sin fondo:

Paso 1: Meter el molde en agua antes de llenarlo de barro.

Paso 2: Luego, espolvorear arena fina en el suelo dentro del molde para que no se pegue el barro.

Paso 3: Arrojar el barro en bolas dentro del molde colocado en el suelo del tendal plano.* Emparejarlo primero con las manos.

Paso 4: Emparejar la superficie con una regla de madera mojada.

Paso 5: Sacar con cuidado el molde para no deformar el adobe recién hecho.

Cómo y dónde secar los adobes:

Paso 1: Secar los adobes bajo sombra y protección de esteras, telas o plástico.

Viento

Paso 2: A los 4 días, voltear de canto para que se sequen uniformemente.

Paso 3: Una semana después, apilar los adobes.

Recuerda que el tendal debe ser plano, de suelo (no césped ni piedras), sin sales, bajo sombra y protegido del viento. Además, debemos espolvorear su superficie con arena fina.

Recuerda que: es preferible secar los adobes a la sombra, pero también se puede cubrir la superficie de los adobes con paja o arena húmeda para evitar que la evaporación rápida, debida al viento y el sol fuerte y las grietas.